# SC-268石油产品康氏残炭测定仪

【仪器概述】

SC-268石油产品康氏残炭测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 268《石油产品残炭测定法(康氏法)》所规定的要求设计制造的，适用于按此标准所规定的方法测定石油产品经蒸发和热解后留下的残炭量，以提供石油产品相对生焦倾向的指标。

【技术参数】

1、瓷坩埚： 矮型，容量约30ml

2、内铁坩埚： 容量(75±5)ml，表面镀黑

3、外铁坩埚： 容量(190±10)ml，带盖、表面镀黑

4、三脚架： 铁制，表面镀镍铬抛光，高(250±10)㎜   环径Ф(130±5)㎜。

5、遮焰体： 中孔上口直径Ф(90±2)㎜，下口直径Ф(82±2)㎜

6、圆铁罩： 下部高(50～53)㎜，中间圆锥体高(25±2)㎜

7、喷灯： 采用煤气喷灯。

8、用户购买后只要配备家用煤气(或其它民用燃气)即可做试验

9、外形尺寸： Ф130㎜×400㎜(底部环径×高)