SC-269润滑脂万次剪切测定仪

【仪器概述】

SC-269润滑脂万次剪切测定仪是根据国家标准GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》并参照国际标准ISO 2137《润滑脂和石油脂锥入度测定法》等标准中的对全尺寸工作器要求，而设计制造专用测试仪器设计制造的，适用于在上述标准下对润滑脂和石油脂进行工作锥入度或延长工作锥入度，进行60次或10万次剪切试验的测定。润滑脂经机械剪切工作后，稠度发生变化，然后用锥入度试验器进行测定,从而评定润滑脂和石油脂的机械安定性的好坏。

【技术参数】

1、工作电源： AC220V±10% 50Hz

2、适用标准： GB/T269、ASTM D217

3、计数方式： 数显计数

4、数显计数： 0～10万次

5、剪切速率： 60次/min

6、工作试样： 2个

7、工作行程： 67～71mm

8、主轴转速: 1400r/min

9、电机功率: 375W

10、外形尺寸: 500×600×450(mm)

11、仪器重量：约125Kg

【性能特点】

1、本仪器是一种双作用往复式的试验设备。

2、仪器由电动机联轴器、减速器、偏心机构、工作器和机座等组成。

3、采用梅花形弹性联轴器连接减速器与电动机，运行平稳。

4、减速器采用箱式齿轮结构;底座采用厚钢板制造，牢固耐用。

5、采用数字计时器控制剪切次数，剪切次数可自行随意设定。

6、自动数显记录剪切次数，当工作次数达到设定值时自动停机。