SC-0335 润滑脂化学安定性测定仪

【仪器概述】

本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准的SH/T0335《润滑脂化学安定性测定法》所规定的要求设计制造的，适用于润滑脂化学安定性的测定。

方法概要：将润滑脂试样放在规定氧气压力和温度的的氧弹中氧化，按规定的时间间隔，观察并记录压力。氧气时间终了后，测定试样氧化后之酸值或游离碱，并与氧化前比较，以其变化值和压力降，表示该试样的化学安定性。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz

2、符合标准：SH/T0335

3、控温范围：室温～200℃

4、控温精度：±0.5℃

5、工作单位：二弹

6、控温方式：单片机PID温控仪

7、弹体材料：含18%铬，10%镍合金钢制成

8、压力表:1.5级

9、加热功率：1KW

【性能特点】

- 仪器加热装置采用我司特殊的金属浴加热方式，加热均匀，温度恒定。无烟雾污染，无漏液发生，无维护和恒温稳定的优点。

- 2、仪器配有新型气体减压器，可保证在气瓶压力下降的情况下输出压力保持基本不变的效果。

- 3、仪器设有2个试验浴，既可以进行1个试样的试验，也可以同时进行2个试样的试验，方便灵活。

4、内置超压超温保护系统，安全又准确。