SC-7325润滑脂蒸发损失测定仪

【仪器概述】

SC-7325润滑脂蒸发损失测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T7325 所规定的要求设计制造的,适用于检测润滑油和润滑脂的蒸发损失。试验时把放在蒸发器里的润滑剂试样，置于规定温度的恒温浴中，热空气通过试样表面22小时。根据试样失重计算蒸发损失。

【技术参数】

1、工作电源：220±10%，50Hz

2、适用标准：GB/T7325 ASTM D972

3、控温方式：进口PID数显温控器

4、控温范围：常温~250℃

5、加热方式：油浴加热

6、整机功率：2.5KW

7、工作单元：2管

8、流量控制：精密流量计

9、计时方式：数显计时器

【性能特点】

1、陶瓷镀层的不锈钢结构;不锈钢加热器。

2、环保型油浴加热，减少油烟对人体的伤害。

3、仪器为台式，包括加热浴和精确的流量计。不锈钢盖子上有孔，可放入试样瓶。

4、非常精确的流量计，带针阀，流量0~2L/min;空气过滤器，带玻璃棉。

5、微处理恒温器及PID控制，数字显示温度，精度0.1℃，Pt100 RTD温度探头。

6、工作温度范围：室温~250°C;安全措施防止过热或低液位。